537303

Pavimento design
Descrizione: DISANO by HARO Project Plancia 4BM Rovere anticato francese spazzolato 537303
Design: Plancia
Decoro Esterno: Rovere anticato francese
Finitura: spazzolato
Bisellatura: 4BM
Dimensioni mm (HxlxL): 2,00 x 248,00 x 1300,00
Conf. (plance): 11 pezzi
Conf. (M2): 3,540 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 33
Posa: incollaggio sull'intera superficie
Made in Germany
Garanzia (privato): 25
Blauer Engel: sì
ECO Label: ID 0820-11848-008
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,010 m² K/W
Classe dincendio: BFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
privo di plastificante
impermeabile
Numero di articolo: 537303