540370

Suelo de diseno
Descripción: DISANO by HARO LifeAqua 1-lama XL 4V Roble antiguo creme rustikal cepillado 540370
Diseño: 1-lama XL
Decoración: Roble antiguo creme
Superficie: rustikal cepillado
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 8,00 x 235,00 x 1800,00
UE (lamas): 8 unidades
UE (M2): 3,380 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 20
Ángel azul: sí
ECO Label: ID 0820-11848-006
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,057 m² K/W
Clase de fuego: DFLS1
Resistencia antideslizante: R9
sin plastificante
Adecuación para espacios húmedos
N° de artículo: 540370