541246

Designgulv
Teknisk opbygning: DISANO by HARO WaveAqua Plank XL 4V Eg Victoria puro authentic 541246
Design: Plank XL
Mønster: Eg Victoria puro
Overflade: authentic
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 8,00 x 243,00 x 2200,00
Enhed (planker): 5 planker
Enhed (M2): 2,680 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 33
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 20
Blå engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-009
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,063 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Uden blødgøringsmiddel
Egnet til vådrum
Artikelnummer: 541246