541252

Suelo de diseno
Descripción: DISANO by HARO WaveAqua 1-lama XL 4V Roble Ontario natur authentic 541252
Diseño: 1-lama XL
Decoración: Roble Ontario natur
Superficie: authentic
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
UE (lamas): 5 unidades
UE (M2): 2,680 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 20
Ángel azul: sí
ECO Label: ID 0820-11848-009
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,063 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
sin plastificante
Adecuación para espacios húmedos
N° de artículo: 541252