543398

Designgulv
Teknisk opbygning: DISANO by HARO Project Plank 4VM Eg Picardie puro authentic 543398
Design: Plank
Mønster: Eg Picardie puro
Overflade: authentic
Faset kant: 4VM
Mål mm (hxbxl): 2,00 x 245,00 x 1300,00
Enhed (planker): 11 planker
Enhed (M2): 3,510 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 33
Lægning: fuldlimning
Made in Germany
Garanti (privat): 25
Blå engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-008
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,010 m² K/W
Reaktion ved brand: BFLS1
Skridsikkerhed: R9
Uden blødgøringsmiddel
Vandfast
Artikelnummer: 543398