543633

Designgulv
Teknisk opbygning: HARO Daily Edition SPC Plank 4V Eg Kalmar honning børstet 543633
Design: Plank
Mønster: Eg Kalmar honning
Overflade: børstet
Faset kant: 4V
Mål mm (hxbxl): 4,00 x 203,00 x 1290,00
Enhed (planker): 10 planker
Enhed (M2): 2,618 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 32
Made in Germany
Garanti (privat): GESETZLICH
Blå engel: nej
CE mærke: ja
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 543633