543717

Designgulv
Teknisk opbygning: DISANO by HARO ClassicAqua Plank XL 4V Eg Picardie puro authentic 543717
Design: Plank XL
Mønster: Eg Picardie puro
Overflade: authentic
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 9,80 x 235,00 x 2035,00
Enhed (planker): 5 planker
Enhed (M2): 2,390 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 33
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 25
Blå engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-001
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,063 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1 / DFLS1
Skridsikkerhed: R9
Uden blødgøringsmiddel
Egnet til vådrum
Artikelnummer: 543717