543721

Designboden
Bezeichnung: DISANO by HARO ClassicAqua Piazza 4V Rusted metal Steinstruktur 543721
Design: Piazza
Dekor: Rusted metal
Oberfläche: Steinstruktur
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 9,80 x 313,00 x 631,00
VPE (Dielen): 7 Stück
VPE (M2): 1,390 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 33
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 25
Blauer Engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-001
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,0317 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1 / DFLS1
Rutschfestigkeit: R9
frei von Weichmachern und Phthalaten
Feuchtraumgeeignet
Artikelnummer: 543721