543724

Pavimento design
Descrizione: DISANO by HARO ClassicAqua Piazza 4B Urban white pietra 543724
Design: Piazza
Decoro Esterno: Urban white
Finitura: pietra
Bisellatura: 4B
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 9,80 x 313,00 x 631,00
Conf. (plance): 7 pezzi
Conf. (M2): 1,390 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 33
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 25
Blauer Engel: sì
ECO Label: ID 0820-11848-001
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,0317 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1 / DFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
privo di plastificante
idoneo ai locali soggetti a umidità
Numero di articolo: 543724