544015

Sol Design
Surface: DISANO by HARO WaveAqua Planche large à l'ancienne 4V Eiche Steady authentic 544015
Design: Planche large à l'ancienne
Décor Externe: Eiche Steady
Surface: authentic
Chanfrein: 4V
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 8,00 x 193,00 x 1282,00
UC (lames): 8 pièce
UC (M2): 1,980 m²
Classe d'usage (privé/commercial): 23 / 33
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 20
Ange bleu: oui
ECO Label: ID 0820-11848-009
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,063 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
sans plastifiant
Adapté aux pièces humides
Code article: 544015