537391

Suelo laminado
Descripción: HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Roble Veneto mocca authentic mate 537391
Diseño: Gran Via
Decoración: Roble Veneto mocca
Superficie: authentic mate
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Base insonorizante: Silent Pro
Dimensiones mm (ALxAnxL): 10,00 x 243,00 x 2200,00
UE (lamas): 4 unidades
UE (M2): 2,140 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Resistencia al desgaste: AC6
Instalación: instalación flotante
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,065 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
sin plastificante
Adecuación para espacios húmedos
N° de artículo: 537391