537391

Pavimento in laminato
Descrizione: HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B Rovere Veneto mocca authentic matt 537391
Design: Gran Via
Decoro Esterno: Rovere Veneto mocca
Finitura: authentic matt
Bisellatura: 4B
Connessione: Top Connect
Pannello isolante: Silent Pro
Dimensioni mm (HxlxL): 10,00 x 243,00 x 2200,00
Conf. (plance): 4 pezzi
Conf. (M2): 2,140 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 33
Resistenza allabrasione: AC6
Posa: posa flottante
Made in Germany
Garanzia (privato): 25
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,065 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
Classe antistatica: DIN EN 1815
Classe di resistenza agli urti: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
privo di plastificante
idoneo ai locali soggetti a umidità
Numero di articolo: 537391