537400

Laminatgulv
Teknisk opbygning: HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Eg Sicilia puro authentic matt 537400
Design: Gran Via
Mønster: Eg Sicilia puro
Overflade: authentic matt
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Lyddæmpningsunderlag: Silent CT
Mål mm (hxbxl): 10,00 x 243,00 x 2200,00
Enhed (planker): 4 planker
Enhed (M2): 2,140 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 33
Slidstyrke: AC6
Lægning: svømmende lægning
Made in Germany
Garanti (privat): 25
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,065 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Antistatisk klasse: DIN EN 1815
Stødsikkerhedsklasse: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
Uden blødgøringsmiddel
Egnet til vådrum
Artikelnummer: 537400