538647

Suelo laminado
Descripción: HARO TRITTY 90 1-lama Roble Alabama cepillado mate 538647
Diseño: 1-lama
Decoración: Roble Alabama
Superficie: cepillado mate
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 7,00 x 193,00 x 1282,00
UE (lamas): 9 unidades
UE (M2): 2,220 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 32
Resistencia al desgaste: AC4
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 20
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,058 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
sin plastificante
N° de artículo: 538647