538701

Pavimento in laminato
Descrizione: HARO TRITTY 100 Plancia 4B Rovere Emilia Miele authentic soft 538701
Design: Plancia
Decoro Esterno: Rovere Emilia Miele
Finitura: authentic soft
Bisellatura: 4B
Connessione: Top Connect
Pannello isolante: Silent Pro
Dimensioni mm (HxlxL): 10,00 x 193,00 x 1282,00
Conf. (plance): 7 pezzi
Conf. (M2): 1,730 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 32
Resistenza allabrasione: AC4
Posa: posa flottante
Made in Germany
Garanzia (privato): 25
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,065 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
Classe antistatica: DIN EN 1815
Classe di resistenza agli urti: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
privo di plastificante
Numero di articolo: 538701