540241

Laminatgulv
Teknisk opbygning: HARO TRITTY 200 Aqua Plank 4V Eg Emilia røget authentic soft 540241
Design: Plank
Mønster: Eg Emilia røget
Overflade: authentic soft
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 8,00 x 193,00 x 1282,00
Enhed (planker): 8 planker
Enhed (M2): 1,980 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 33
Slidstyrke: AC6
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 25
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,065 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Antistatisk klasse: DIN EN 1815
Stødsikkerhedsklasse: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
Uden blødgøringsmiddel
Egnet til vådrum
Artikelnummer: 540241