540243

Suelo laminado
Descripción: HARO TRITTY 200 Aqua 1-lama 4V Roble Emilia puro authentic soft 540243
Diseño: 1-lama
Decoración: Roble Emilia puro
Superficie: authentic soft
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 8,00 x 193,00 x 1282,00
UE (lamas): 8 unidades
UE (M2): 1,980 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Resistencia al desgaste: AC6
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,065 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
sin plastificante
Adecuación para espacios húmedos
N° de artículo: 540243