540263

Laminatboden
Bezeichnung: HARO TRITTY 200 Aqua Landhausdiele 4V Eiche Emilia samtgrau authentic soft 540263
Design: Landhausdiele
Dekor: Eiche Emilia samtgrau
Oberfläche: authentic soft
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Kaschierung: Silent CT
Abmessung mm (HxBxL): 10,00 x 193,00 x 1282,00
VPE (Dielen): 7 Stück
VPE (M2): 1,730 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 33
Abriebbeständigkeit: AC6
Verlegung: schwimmende Verlegung
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 25
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,065 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
Elektrostatik: DIN EN 1815
Impact-Klasse: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
frei von Weichmachern und Phthalaten
Feuchtraumgeeignet
Artikelnummer: 540263