541339

Suelo laminado
Descripción: HARO Daily Edition 7mm 1-lama Roble Breda gris claro cepillado 541339
Diseño: 1-lama
Decoración: Roble Breda gris claro
Superficie: cepillado
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 7,00 x 193,00 x 1282,00
UE (lamas): 9 unidades
UE (M2): 2,220 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 31
Resistencia al desgaste: AC3
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 15
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,058 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 8 N / ≥ 500 mm
sin plastificante
N° de artículo: 541339