541339

Pavimento in laminato
Descrizione: HARO Daily Edition 7mm Plancia Rovere Breda grigio chiaro spazzolato 541339
Design: Plancia
Decoro Esterno: Rovere Breda grigio chiaro
Finitura: spazzolato
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 7,00 x 193,00 x 1282,00
Conf. (plance): 9 pezzi
Conf. (M2): 2,220 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 31
Resistenza allabrasione: AC3
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 15
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,058 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
Classe antistatica: DIN EN 1815
Classe di resistenza agli urti: ≥ 8 N / ≥ 500 mm
privo di plastificante
Numero di articolo: 541339