541470

Sol Stratifié
Surface: HARO TRITTY 100 Planche large à l'ancienne 4V Chêne Bergamo gris argent authentic soft 541470
Design: Planche large à l'ancienne
Décor Externe: Chêne Bergamo gris argent
Surface: authentic soft
Chanfrein: 4V
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 8,00 x 193,00 x 1282,00
UC (lames): 8 pièce
UC (M2): 1,980 m²
Classe d'usage (privé/commercial): 23 / 32
Résistance à labrasion: AC4
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 25
Ange bleu: oui
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,065 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
Classe antistatique Norme: DIN EN 1815
Classe de résistance aux chocs: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
sans plastifiant
Code article: 541470