541473

Suelo laminado
Descripción: HARO TRITTY 100 1-lama 4V Roble Eleganza natur authentic 541473
Diseño: 1-lama
Decoración: Roble Eleganza natur
Superficie: authentic
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 8,00 x 193,00 x 1282,00
UE (lamas): 8 unidades
UE (M2): 1,980 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 32
Resistencia al desgaste: AC4
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,065 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
sin plastificante
N° de artículo: 541473