541518

Laminatboden
Bezeichnung: HARO TRITTY 100 Gran Via 4V Eiche Eleganza cremeweiß authentic 541518
Design: Gran Via
Dekor: Eiche Eleganza cremeweiß
Oberfläche: authentic
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
VPE (Dielen): 5 Stück
VPE (M2): 2,680 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 32
Abriebbeständigkeit: AC4
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 25
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,065 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
Elektrostatik: DIN EN 1815
Impact-Klasse: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
frei von Weichmachern und Phthalaten
Artikelnummer: 541518