542059

Sol Stratifié
Surface: HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Chêne Eleganza fume authentic 542059
Design: Gran Via
Décor Externe: Chêne Eleganza fume
Surface: authentic
Chanfrein: 4V
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
UC (lames): 5 pièce
UC (M2): 2,680 m²
Classe d'usage (privé/commercial): 23 / 33
Résistance à labrasion: AC6
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 25
Ange bleu: oui
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,065 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
Classe antistatique Norme: DIN EN 1815
Classe de résistance aux chocs: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
sans plastifiant
Adapté aux pièces humides
Code article: 542059