542061

Laminatboden
Bezeichnung: HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Eiche Eleganza geräuchert authentic 542061
Design: Gran Via
Dekor: Eiche Eleganza geräuchert
Oberfläche: authentic
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Kaschierung: Silent CT
Abmessung mm (HxBxL): 10,00 x 243,00 x 2200,00
VPE (Dielen): 4 Stück
VPE (M2): 2,140 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 33
Abriebbeständigkeit: AC6
Verlegung: schwimmende Verlegung
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 25
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,065 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
Elektrostatik: DIN EN 1815
Impact-Klasse: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
frei von Weichmachern und Phthalaten
Feuchtraumgeeignet
Artikelnummer: 542061