531988

Parquet
Surface: HARO 4000 À l'anglaise Frêne blanc clair Favorit brossé permaDur 531988
Design: À l'anglaise
Essence: Frêne blanc clair
Choix: Favorit
Surface: brossé permaDur
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 13,50 x 180,00 x 2200,00
Parement: ca. 3,5 mm
UC (lames): 8 pièce
UC (M2): 3,170 m²
Structure technique: structure à 3 couche / Âme centrale en latté
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 30
Ange bleu: oui
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,110 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
Résistance aux chaises à roulettes: DIN EN 425
Parquet HARO certifié PEFC à 70 %
sans plastifiant
Code article: 531988