534587

Parquet
Surface: HARO 3500 HDF À l'anglaise Chêne blanc clair Favorit brossé permaDur 534587
Design: À l'anglaise
Essence: Chêne blanc clair
Choix: Favorit
Surface: brossé permaDur
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Parement: ca. 2,5 mm
UC (lames): 6 pièce
UC (M2): 2,380 m²
Structure technique: structure à 3 couche / Âme centrale en HDF
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 15
Ange bleu: oui
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,071 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
Résistance aux chaises à roulettes: DIN EN 425
Parquet HARO certifié PEFC à 70 %
sans plastifiant
Code article: 534587