534591

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 3500 HDF 3 Stav Europæisk Ahorn Favorit permaDur 534591
Design: 3 Stav
Træsort: Europæisk Ahorn
Sortering: Favorit
Overflade:  permaDur
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Slidlag: ca. 2,5 mm
Enhed (planker): 6 planker
Enhed (M2): 2,380 m²
Teknisk opbygning: 3-lags / HDF-mellemlag
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 15
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,071 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 534591