534608

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 3500 HDF Plank 2V Eg muskatbrun Universal børstet naturaLin plus 534608
Design: Plank
Træsort: Eg muskatbrun
Sortering: Universal
Overflade: børstet naturaLin plus
Faset kant: 2V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Slidlag: ca. 2,5 mm
Enhed (planker): 6 planker
Enhed (M2): 2,380 m²
Teknisk opbygning: 3-lags / HDF-mellemlag
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 15
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,071 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 534608