536971

Parquet
Descripción: HARO 4000 Lama Allegro Roble Objekt permaDur 536971
Diseño: Lama Allegro
Tipo de madera: Roble
Clasificación: Objekt
Superficie:  permaDur
Unión: Ranura &amp; lengüeta
Dimensiones mm (ALxAnxL): 10,00 x 70,00 x 490,00
Capa superior: ca. 3,5 mm
UE (lamas): 72 unidades
UE (M2): 2,470 m²
Estructura técnica: estructura de 2 capas / Lamas de madera como capa intermedia
Instalación: encolado en toda la superficie
Garantía (privado): 30
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,076 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Resistencia a ruedas de sillas de oficina: DIN EN 425
Parquet HARO 70% certificado PEFC
sin plastificante
N° de artículo: 536971