537349

Parquet
Descrizione: HARO 3500 HDF Plancia 2B Rovere Alabama spazzolato naturaLin plus 537349
Design: Plancia
Essenze: Rovere
Scelta: Alabama
Finitura: spazzolato naturaLin plus
Bisellatura: 2B
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Rivestiment: ca. 2,5 mm
Conf. (plance): 6 pezzi
Conf. (M2): 2,380 m²
Struttura tecnica: struttura 3-strip / Strato intermedio HDF
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 15
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,071 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R10
Resistenza alle ruote delle sedie: DIN EN 425
Parquet HARO, certificato 70% PEFC 
privo di plastificante
Numero di articolo: 537349