537544

Parquet
Descrizione: HARO 2500 3-strip Rovere Favorit permaDur 537544
Design: 3-strip
Essenze: Rovere
Scelta: Favorit
Finitura:  permaDur
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Rivestiment: ca. 2,5 mm
Conf. (plance): 9 pezzi
Conf. (M2): 3,560 m²
Struttura tecnica: struttura 3-strip / Minilistelli in legno come strato intermedio
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 15
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,102 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
Resistenza alle ruote delle sedie: DIN EN 425
Parquet HARO, certificato 70% PEFC 
privo di plastificante
Numero di articolo: 537544