537548

Parquet
Surface: HARO 2500 Planche large à l'ancienne 2V Chêne blanc puro Universal brossé naturaLin plus 537548
Design: Planche large à l'ancienne
Essence: Chêne blanc puro
Choix: Universal
Surface: brossé naturaLin plus
Chanfrein: 2V
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Parement: ca. 2,5 mm
UC (lames): 9 pièce
UC (M2): 3,560 m²
Structure technique: structure à 3 couche / Âme centrale en latté
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 15
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,102 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R10
Résistance aux chaises à roulettes: DIN EN 425
Parquet HARO certifié PEFC à 70 %
sans plastifiant
Code article: 537548