537607

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 4000 Plank Plaza 240 4V Eg purohvid Sauvage børstet naturaLin plus 537607
Design: Plank Plaza 240
Træsort: Eg purohvid
Sortering: Sauvage
Overflade: børstet naturaLin plus
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 13,50 x 240,00 x 2200,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 6 planker
Enhed (M2): 3,170 m²
Teknisk opbygning: 3-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,110 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 537607