537909

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 4000 Stav Allegro Amerikansk valnød Favorit permaDur 537909
Design: Stav Allegro
Træsort: Amerikansk valnød
Sortering: Favorit
Overflade:  permaDur
Samling: Not &amp; fer
Mål mm (hxbxl): 10,00 x 70,00 x 490,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 72 planker
Enhed (M2): 2,470 m²
Teknisk opbygning: 2-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: fuldlimning
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,076 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 537909