538828

Parquet
Descrizione: HARO 4000 Listello Allegro Rovere Objekt naturaLin plus 538828
Design: Listello Allegro
Essenze: Rovere
Scelta: Objekt
Finitura:  naturaLin plus
Connessione: Maschio/femmina
Dimensioni mm (HxlxL): 10,00 x 70,00 x 490,00
Rivestiment: ca. 3,5 mm
Conf. (plance): 72 pezzi
Conf. (M2): 2,470 m²
Struttura tecnica: struttura 2-strip / Minilistelli in legno come strato intermedio
Posa: incollaggio sull'intera superficie
Garanzia (privato): 30
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,076 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R10
Resistenza alle ruote delle sedie: DIN EN 425
Parquet HARO, certificato 70% PEFC 
privo di plastificante
Numero di articolo: 538828