539064

Parquet
Descripción: HARO 2500 1-lama 2V Roble gris arena Universal cepillado naturaLin plus 539064
Diseño: 1-lama
Tipo de madera: Roble gris arena
Clasificación: Universal
Superficie: cepillado naturaLin plus
Bisel: 2V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Capa superior: ca. 2,5 mm
UE (lamas): 9 unidades
UE (M2): 3,560 m²
Estructura técnica: estructura de 3 capas / Lamas de madera como capa intermedia
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 15
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,102 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R10
Resistencia a ruedas de sillas de oficina: DIN EN 425
Parquet HARO 70% certificado PEFC
sin plastificante
N° de artículo: 539064