539242

Parkettboden
Bezeichnung: Living by HARO 2500 Landhausdiele SL 2V Eiche pure strukturiert Naturöl 539242
Design: Landhausdiele SL
Holzart: Eiche pure
Oberfläche: strukturiert Naturöl
Fasen: 2V
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 12,00 x 180,00 x 1085,00
Deckbelag: ca. 2,5 mm
VPE (Dielen): 9 Stück
VPE (M2): 1,760 m²
Produktaufbau: 3-Schicht / Vollholz-Stabmittellage
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 15
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,102 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R10
Stuhlrollenbeständigkeit: DIN EN 425
HARO Parkett 70% PEFC zertifiziert
frei von Weichmachern und Phthalaten
Artikelnummer: 539242