540059

Parkettboden
Bezeichnung: HARO 3000 HDF Landhausdiele 2VM Eiche Westerwald strukturiert bioTec 540059
Design: Landhausdiele
Holzart: Eiche
Sortierung: Westerwald
Oberfläche: strukturiert bioTec
Fasen: 2VM
Verbindung: Lock Connect
Abmessung mm (HxBxL): 11,00 x 180,00 x 2200,00
Deckbelag: ca. 2,5 mm
VPE (Dielen): 6 Stück
VPE (M2): 2,380 m²
Produktaufbau: 3-Schicht / HDF-Mittellage
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 15
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,063 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
Stuhlrollenbeständigkeit: DIN EN 425
HARO Parkett 70% PEFC zertifiziert
frei von Weichmachern und Phthalaten
Artikelnummer: 540059