540158

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 4000 Plankegulv Prestige Eg sand grå Markant børstet naturaDur 540158
Design: Plankegulv Prestige
Træsort: Eg sand grå
Sortering: Markant
Overflade: børstet naturaDur
Samling: Not &amp; fer
Mål mm (hxbxl): 10,00 x 120,00 x 1000,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 26 planker
Enhed (M2): 3,120 m²
Teknisk opbygning: 2-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: fuldlimning
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,076 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 540158