541727

Parquet
Descripción: HARO 4000 1-lama 140 2V Roble Sauvage cepillado naturaDur 541727
Diseño: 1-lama 140
Tipo de madera: Roble
Clasificación: Sauvage
Superficie: cepillado naturaDur
Bisel: 2V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 13,50 x 140,00 x 1500,00
Capa superior: ca. 3,5 mm
UE (lamas): 9 unidades
UE (M2): 1,890 m²
Estructura técnica: estructura de 3 capas / Lamas de madera como capa intermedia
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 30
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,110 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R10
Resistencia a ruedas de sillas de oficina: DIN EN 425
Parquet HARO 70% certificado PEFC
sin plastificante
N° de artículo: 541727