541852

Parkettboden
Bezeichnung: HARO 4000 Schiffsboden Eiche lichtweiß Naturale strukturiert naturaLin plus 541852
Design: Schiffsboden
Holzart: Eiche lichtweiß
Sortierung: Naturale
Oberfläche: strukturiert naturaLin plus
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 13,50 x 180,00 x 2200,00
Deckbelag: ca. 3,5 mm
VPE (Dielen): 8 Stück
VPE (M2): 3,170 m²
Produktaufbau: 3-Schicht / Vollholz-Stabmittellage
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 30
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,110 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R10
Stuhlrollenbeständigkeit: DIN EN 425
HARO Parkett 70% PEFC zertifiziert
frei von Weichmachern und Phthalaten
Artikelnummer: 541852