542117

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 4000 Plankegulv Duna 4V Eg Markant børstet naturaLin plus 542117
Design: Plankegulv Duna
Træsort: Eg
Sortering: Markant
Overflade: børstet naturaLin plus
Faset kant: 4V
Samling: Not &amp; fer
Mål mm (hxbxl): 11,00 x 140,00 x 1500,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 11 planker
Enhed (M2): 2,310 m²
Teknisk opbygning: 2-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: fuldlimning
Made in Germany
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,076 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 542117