542541

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO Profi Selection Blue Line Plank 2V Eg Farbton Original Naturlig børstet naturaLin plus Naturöl 542541
Design: Plank
Træsort: Eg Farbton Original
Sortering: Naturlig
Overflade: børstet naturaLin plus Naturöl
Faset kant: 2V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Slidlag: ca. 2,5 mm
Enhed (planker): 9 planker
Enhed (M2): 3,560 m²
Teknisk opbygning: 3-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 15
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,102 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 542541