542573

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO Profi Selection Black Line Plank XL 4V Eg Farbton Hell Harmonisk børstet naturaLin plus Naturöl 542573
Design: Plank XL
Træsort: Eg Farbton Hell
Sortering: Harmonisk
Overflade: børstet naturaLin plus Naturöl
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 13,50 x 240,00 x 2200,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 6 planker
Enhed (M2): 3,170 m²
Teknisk opbygning: 3-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,110 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 542573