543545

Parquet
Descrizione: HARO 4000 Listone Classico Rovere invisible Naturale spazzolato naturaDur 543545
Design: Listone Classico
Essenze: Rovere invisible
Scelta: Naturale
Finitura: spazzolato naturaDur
Connessione: Maschio/femmina
Dimensioni mm (HxlxL): 10,00 x 85,00 x 771,00
Conf. (plance): 36 pezzi
Conf. (M2): 2,380 m²
Struttura tecnica: struttura 2-strip / Minilistelli in legno come strato intermedio
Posa: incollaggio sull'intera superficie
Garanzia (privato): 30
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R10
Resistenza alle ruote delle sedie: DIN EN 425
Parquet HARO, certificato 70% PEFC 
privo di plastificante
Numero di articolo: 543545